## Slide 1: PONGAMOS TODO A PUNTO.
DE LO CONTRARIO SOLDAR ALUMINIO SERÁ UNA PESADILLA. SIGAMOS PUNTO A PUNTO Y EN ORDEN ESTAS PAUTAS.

## Slide 2: EMPECEMOS POR EL FRENO DE BOBINA.
ES UN METAL POCO PESADO. NO PRESENTA GRAN INERCIA AL GIRO. DEBE DE MANTENERSE UN APRIETE MINIMO DEL FRENO.

## Slide 3: LA ENTRADA DEL HILO AL TREN DE ARRASTRE.
ES UN MATERIAL BLANDO. EVITAR ROZADURAS DE ENTRADA AL TREN

## Slide 4: El tren de arrastre.
PREFERIBLE DOS JUEGOS DE RODILLOS. DISPERSAMOS FUERZA.

## Slide 5: El tren de arrastre.
LOS RODILLOS NO DEBEN APLASTAR EL MATERIAL. APRIETE MINIMO

## Slide 6: LOS RODILLOS.
DEBEN DE SER RANURADOS Y UTILIZAR LA RANURA DE SU DIAMETRO

## Slide 7: LA SIRGA.
DE MINIMA FRICCION Y MAXIMA RESISTENCIA AL DESGASTE. AMPLITUD DE DIAMETRO INTERIOR. > 3.2mm para HILO DE 1.2

## Slide 8: LA MANGUERA
EN CASO DE SUPERAR LOS 4 mt, SE RECOMIENDA EL PUSH-PULL. EVITAR CURVAS EN USO.

## Slide 9: LA punta de contacto
LAS DE ALUMINIO PRESENTAN MAYOR Ø QUE LAS DE ACERO.

## Slide 10: Y POR SUPUESTO:
SEGUIREMOS LAS INDICACIONES DE LAS FICHAS TECNICAS | EMPLEAREMOS LOS PARAMETROS REFLEJADOS EN LAS FICHAS TECNICAS
ASEGURAREMOS UNA BUENA TOMA DE MASA. NO SE DEBE CALENTAR | ASEGURAREMOS LA MASA COLOCADA SOBRE ALUMINIO.
EL EQUIPO DE SOLDEO ESTARÁ VERIFICADO - CALIBRADO | LA TOBERA NO PRESENTARA GOLPES NI DEFORMACIONES.
EL CAUDAL DE GAS SERA PRECISO. MUCHO GAS IMPLICA POROSIDAD Y GASTO. | EL SOFTWARE DEBERA SER EL APROPIADO